九江市市场监督管理局建筑保温材料

产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

本次抽查采用随机抽样，抽取的样品应为同规格、同批次的产品，抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，若产品标注有效期，则有效期应在监督抽查整体工作结束后。如存在多个规格型号，优先抽取企业的主导产品。

所抽样品应留存样品标签标识及照片。

抽样基数满足抽样数量即可。

检验样品数量按表1，同时抽取同等规格的备用样品。

表1建筑保温材料生产领域抽查抽样尺寸及数量

| 序号 | 样品 | 检样数量/批 | 备样数量/批 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岩棉板 | 5平方 | 5平方 |
| 2 | 玻璃棉 | 板：5平方 毡/毯：1卷 | 板：5平方 毡/毯：1卷 |
| 3 | EPS | 12平方 | 12平方 |
| 4 | XPS | 12平方 | 12平方 |
| 5 | 橡塑保温材料 | 板：5平方 管：3米 | 板：5平方 管：3米 |
| 6 | 真空绝热板 | 出厂尺寸-10平方 300*300mm-4块 100*100mm-18块 300*400mm-5块 | 出厂尺寸-10平方 300*300mm-4块 100*100mm-18块 300*400mm-5块 |

2检验项目及检测方法

表2建筑保温材料检验项目及检测方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岩棉板 GB/T 25975-2018 | 尺寸允许偏差 | GB/T 5480-2017 |
|  |  | 垂直于板面方向的抗拉强度 | GB/T 30804-2014 |
|  |  | 横向剪切强度 | GB/T 32382-2015 |
|  |  | 横向剪切模量 | GB/T 32382-2015 |
|  |  | 导热系数 | GB/T 10295-2008 GB/T 10294-2008 |
|  |  | 吸水量(24h) | GB/T 30805-2024 |
|  |  | 吸水量(28d) | GB/T 30807-2014 |
|  |  | 质量吸湿率 | GB/T 5480-2017 |
|  |  | 燃烧性能A1级 | GB 8624-2012 |
| 2 | 玻璃棉 GB/T 13350-2017 | 导热系数 | GB/T 10295-2008 GB/T 10294-2008 |
|  |  | 燃烧性能A1级 | GB 8624-2012 |
|  |  | 密度允许偏差 | GB/T 5480-2017 |
|  |  | 体积吸水率 | GB/T 5480-2017 |
|  |  | 质量吸湿率 | GB/T 5480-2017 |
|  |  | 憎水率 | GB/T 10299-2011 |
|  |  | 含水率 | GB/T 20313-2006 |
| 3 | EPS板 GB/T 10801.1-2021 | 燃烧性能(B1级或B2级) | GB 8624-2012 |
|  |  | 压缩强度 | GB/T 8813-2020 |
|  |  | 导热系数 | GB/T 10295-2008 GB/T 10294-2008 |
|  |  | 尺寸稳定性 | GB/T 8811-2007 |
|  |  | 吸水率 | GB/T 8810-2005 |
| 4 | XPS板 GB/T 10801.2-2018 | 燃烧性能(B1级或B2级) | GB 8624-2012 |
|  |  | 压缩性能 | GB/T 8813-2020 |
|  |  | 绝热性能 | GB/T 10295-2008 GB/T 10294-2008 |
|  |  | 吸水率 | GB/T 8810-2005 |
|  |  | 水蒸气透过系数 | QB/T 2411-1998 |
|  |  | 尺寸稳定性 | GB/T 8811-2007 |
| 5 | 橡塑保温材料 GB/T 17794-2021 | 尺寸偏差 | GB/T 6342-1996 GB/T 17794-2021 |
|  |  | 氧指数 | GB/T 2406.2-2009 |
|  |  | 导热系数 | GB/T 10295-2008 GB/T 10294-2008 |
|  |  | 表观密度 | GB/T 6343-2009 GB/T 17794-2021 |
|  |  | 真空体积吸水率 | GB/T 17794-2021 |
| 6 | 真空绝热板 JG/T 438-2014 | 尺寸稳定性 | GB/T 8811-2007 |
|  |  | 抗拉强度 | JG/T 438-2014 |
|  |  | 导热系数 | GB/T 10295-2008 GB/T 10294-2008 |
|  |  | 压缩强度 | GB/T 8813-2020 |
|  |  | 外观 | JG/T 438-2014 |
|  |  | 尺寸偏差 | JG/T 438-2014 |
|  |  | 吸水量 | GB/T 5486-2008 |
|  |  | 燃烧性能A2级 | GB 8624-2012 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 13350-2017《绝热用玻璃棉及其制品》

GB/T 25975-2018《建筑外墙外保温用岩棉制品》

GB/T 10801.1-2021《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)》

GB/T 10801.2-2018 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》

GB/T 17794-2021《柔性泡沫橡塑绝热制品》

JG/T 438-2014《建筑用真空绝热板》

GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。